EXPERT ДВИГАТЕЛЯ DW10

ИДЕНТИФИКАЦИЯ - ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОК ЦИЛИНДРОВ

1 - ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Метка (A) : Зона маркировки (Ремонт 1) .

2 - ХАРАКТЕРИСТИКИ

При ремонте блока цилиндров требуется каждый раз :

- расточка гильз

- шлифовка верхней плоскости блока

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : хонингование поверхностей гильз .

2 - 1 - ШЛИФОВАНИЕ

(B) Номинальная : 235 ± 0,05 mm .

(B) Ремонт : 234,8 ± 0,05 mm .

(C) Плоскостность .

2 - 2 - РАСТОЧКА

| Размеры (mm) | номинальная | Ремонт 1 |
| --- | --- | --- |
| ø гильза(ы) + 0,018 0 | 85 | 85,6 |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : шлифовка разрешена только в случае, если имеется возможность точно определить размер (D) каждого цилиндра (2,2 mm минимум) .

3 - ХОНИНГОВАНИЕ ГИЛЬЗ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : после расточки гильз выполнить их обкатку в соответствии с описанными условиями .

(E) Место измерения величины выступания (несущей способности) .

(F) = 115,7 mm .

(G) = 61,9 mm .

(H) = 8,3 mm .

(J) = 46,5 ± 0,2 mm .

(K) = 139,5 ± 0,2 mm .

(L) = 232,5 ± 0,2 mm .

(M) = 325,5 ± 0,2 mm .

(α) = 50° .

3 - 1 - ВЕЛИЧИНА ВЫСТУПАНИЯ

Для реализации следующих мер, соблюдать места расположения (E) .

(Y) максимум10 µ .

Измерение величины выступания :

- без механической или электрической фильтрации (приспособление для измерения)

- длина измерения с помощью щупа =16 мм

- область касания щупа составляет от 2 до 5 µ

- три измерения для каждой гильзы со сжатой стороны (противоположной месту установки масляного фильтра), либо 12 измерений с использованием блока цилиндров

Величина выступания :

- допускается два превышения выступания за исключением случая, когда они определены на одной гильзе

- в этом случае можно провести дополнительных измерений в гильзе, вызывающей подозрения, и оставить ее, если допустимое выступание не будет превышено

3 - 2 - ДОПУСК ФОРМЫ И ПОЛОЖ ЕНИЯ

(N) = Прямизна .

(O) = Соответствие норме формы цилиндра .

(P) = Перпендикулярность .

(Q) = Место расположения шарика .

(R) = 50 mm .

3 - 3 - ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ

Для реализации следующих мер, соблюдать места расположения (Q) .

Твердость 207/241 HB .

Глубина холодной деформации ≤ 8 µ .

Обнаружено % волокон графита ≥ 20% .